《制盐工业通用检测方法 强度的测定》行业标准编制说明

（征求意见阶段）

- 工作简况

- 1 任务来源

本项目根据工业和信息化部办公厅《关于印发2025年第五批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》（工信厅科函〔2025〕528号）要求，计划编号为2025-1605T-QB，项目名称“制盐工业通用检测方法 强度的测定”进行标准制定。主要起草单位为：国盐检测（天津）有限责任公司、中盐工程技术研究院有限公司、天津科技大学。计划完成时间2026年12月。

- 2 主要工作过程

- 2.1 起草阶段

标准起草任务下达后，起草单位迅速成立了标准起草工作组。工作组成立后，各起草单位成员通过查阅大量科技文献和标准资料，并与部分型盐化工生产企业进行技术交流，对型盐产品中强度的检测方法等情况进行了充分调研。

通过对收集材料的归纳总结，标准起草工作组形成了标准草案。标准草案建立后，标准起草工作组成员通过大量实验，对标准中试验方法部分进行了验证。通过验证试验方法的重复性、精密度参数，确定了检测方法的可行性。在经过大量调研、实验验证后，起草组经过讨论和汇总分析，编写了标准草稿。

《制盐工业通用检测方法 强度的测定》行业标准草案形成后，标准起草工作组成员通过讨论，对标准的框架和及相关内容进行了修改和补充，形成了《制盐工业通用检测方法 强度的测定》行业标准征求意见稿，报全国盐业标准化技术委员会秘书处。

在标准前期调研、文本编写过程中，上海中盐莫顿盐业有限公司、四川为众检测科技有限公司、自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所做了大量工作。标准起草工作组经研讨，提出标准起草单位变更的申请，经全体委员一致同意后，于2026年7月2日办理了计划项目调整申请。

2.2征求意见阶段

行业标准草案形成后，标准起草工作组成员征求了部分型盐生产企业意见，根据收到的意见对标准进行了认真修改，最终形成了征求意见稿，于2026年8月报全国盐业标准化技术委员会秘书处进行公开征求意见。

3主要参加单位和工作组成员及其所做的工作等

本标准由国盐检测（天津）有限责任公司、中盐工程技术研究院有限公司、天津科技大学、上海中盐莫顿盐业有限公司、四川为众检测科技有限公司、自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所共同起草。

本标准主要起草人：李娜、王浩然、唐娜、王宇超、雷文杰、武海虹、胡成武、张玲玲、刘志刚、姚颖、王松博。

所做的工作：李娜任起草工作组组长，全面负责标准起草工作协调、工作进度、标准编制、重大问题解决等，王浩然、唐娜、王宇超、雷文杰、武海虹负责市场调研、产品信息收集、生产工艺考察、标准内容起草等工作，张玲玲、刘志刚负责试验验证，标准内容起草等工作，胡成武、姚颖、王松博负责样品采集、国内外文献查阅、标准编制及事务性联系等工作。

- 标准编制原则和主要内容

- 1标准编制原则

本标准在编写结构和内容编排等方面依据“标准化工作导则、指南和编写规则”系列标准的要求，进行了编写。本标准立足于盐业的需要，建立了适用于型盐产品中强度的检测方法，有利于型盐产品质量监督、检测工作的顺利开展。

- 2标准的主要内容

本文件描述了型盐产品强度的测定方法。

本文件适用于型盐和大颗粒产品强度的测定。

本标准对试验方法的原理、仪器设备、分析步骤、结果计算、精密度等做出了明确规定。具体论据见“三、主要试验（或验证）情况”。

- 3解决的主要问题

随着消费者需求的不断变化，软水设备用盐、洗碗机用盐、消毒用盐等物理压制的型盐产品不断涌现。强度是型盐和大颗粒盐产品的一个重要性能指标，关系到使用时是否易结块、碎渣。产品强度不够，运输过程中会破碎，出现大量破碎产品和盐粉末，影响客户对产品质量的直观感受，还会堵塞管路，产生使用问题。建立强度的检测方法能够填补盐行业强度测定方法标准的空白，为企业有效控制型盐产品的强度提供统一检测方法标准，是生产企业把控产品质量的迫切需要，也为相关监督检测机构进行市场监督提供检测方法依据。

- 主要试验（或验证）情况

- 1 仪器设备的选择

对于型盐产品强度的测定，选择了压力试验机进行测定，对该设备的操作参数和可行性进行评估，该设备满足测定条件。

设备测量范围：2N～5KN

最小分辨力：0.05N

设备检定精密度见下表：

表1 设备检定精密度

| 标称值(N) | 示值误差(%) | 重复性误差(%) |
| --- | --- | --- |
| 1000 | 0.1 | 0.1 |
| 2000 | 0.1 | 0.1 |
| 3000 | 0.1 | 0.2 |
| 4000 | 0.1 | 0.1 |
| 5000 | 0.1 | 0.1 |

- 2精密度验证

取不同生产厂家的型盐产品，进行测定，每个样品测量11次，计算平均值和精密度。

表2 不同厂家的型盐产品精密度测试结果

| kN kN | 厂家A | 厂家B | 厂家C | 厂家D | 厂家E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 序号 1 | 0.723 | 1.495 | 1.247 | 0.917 | 0.891 |
| 2 | 0.774 | 1.475 | 1.301 | 0.87 | 0.791 |
| 3 | 0.797 | 1.494 | 1.332 | 0.863 | 0.861 |
| 4 | 0.667 | 1.408 | 1.385 | 0.904 | 0.771 |
| 5 | 0.653 | 1.639 | 1.352 | 0.976 | 0.784 |
| 6 | 0.699 | 1.478 | 1.367 | 0.834 | 0.727 |
| 7 | 0.692 | 1.518 | 1.267 | 0.896 | 0.784 |
| 8 | 0.686 | 1.438 | 1.463 | 0.937 | 0.825 |
| 9 | 0.705 | 1.565 | 1.415 | 0.935 | 0.828 |
| 10 | 0.665 | 1.546 | 1.373 | 0.945 | 0.878 |
| 11 | 0.725 | 1.576 | 1.306 | 0.921 | 0.737 |
| 平均值 | 0.708 | 1.512 | 1.346 | 0.909 | 0.807 |
| 精密度% | 6.35 | 4.37 | 4.76 | 4.52 | 6.75 |
| kN kN | 厂家F | 厂家G | 厂家H | 厂家I | 厂家J |
| 序号 序号 1 | 1.565 | 0.962 | 1.751 | 0.771 | 1.439 |
| 2 | 1.577 | 1.012 | 1.79 | 0.741 | 1.437 |
| 3 | 1.656 | 0.985 | 1.649 | 0.779 | 1.286 |
| 4 | 1.548 | 0.971 | 1.712 | 0.839 | 1.317 |
| 5 | 1.623 | 0.828 | 1.739 | 0.895 | 1.419 |
| 6 | 1.504 | 0.917 | 1.752 | 0.793 | 1.335 |
| 7 | 1.609 | 0.929 | 1.628 | 0.766 | 1.422 |
| 8 | 1.416 | 0.895 | 1.591 | 0.733 | 1.422 |
| 9 | 1.514 | 0.801 | 1.597 | 0.773 | 1.495 |
| 10 | 1.675 | 0.979 | 1.716 | 0.736 | 1.422 |
| 11 | 1.509 | 0.924 | 1.573 | 0.778 | 1.507 |
| 平均值 | 1.563 | 0.928 | 1.682 | 0.782 | 1.409 |
| 精密度% | 4.86 | 7.09 | 4.53 | 6.11 | 4.93 |

从上表中我们可以看出，10个不同厂家的型盐产品11个平行样测试结果,6个厂家相对标准偏差均＜5%，4个厂家相对标准偏差均＜10%；可以看出不同厂家生产的型盐产品有一定区别，且相对标准偏差大的型盐产品强度并不满足使用要求。

- 标准中涉及专利情况

目前没有相关国际专利和国家专利，故本标准中不涉及专利问题。

- 预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

随着消费者需求的不断变化，软水设备用盐、洗碗机用盐、消毒用盐等物理压制的型盐产品不断涌现。强度是型盐和大颗粒盐产品的一个重要性能指标，关系到使用时是否易结块、碎渣。产品强度不够，运输过程中会破碎，出现大量破碎产品和盐粉末，影响客户对产品质量的直观感受，还会堵塞管路，产生使用问题。建立强度的检测方法是生产企业把控产品质量和产品研发的迫切需要。

对型盐和大颗粒盐产品开展强度检测，是产品生产、研发的需求。型盐的压制过程，对压制机械会产生磨损，设置的压制压力越大，磨损越严重，机械磨损严重后，将无法使用，所以型盐的强度不只是质量问题，和生产成本还直接相关。开展型盐的强度研究，寻找适宜的压制压力，寻找适宜的压制方法，改善压制工艺是当前型盐产品的重要研究方向。

- 与国际、国外对比情况

本标准制定过程中未查到同类国际、国外标准，没有采用国际标准或国外先进标准。本标准水平为国内领先水平。

- 与现行标准的协调性

本专业领域的标准体系框架如下图：

本标准属于盐业标准体系 “99其他”大类，为盐业标准体系中的方法标准，体系编号为：“152950000000000025FF”。

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

- 重大分歧意见的处理过程

无。

- 标准性质的建议说明

建议本标准的性质为推荐性行业标准。

- 贯彻标准的要求和措施建议

建议本标准批准发布6个月后实施。

- 废止现行相关标准的建议

无。

- 其他应予说明的事项

计划项目原起草单位为“国盐检测（天津）有限责任公司、中盐工程技术研究院有限公司、天津科技大学”。标准起草过程中，一些单位对标准起草工作做出了较大贡献，经工作组研讨，提出标准起草单位变更的申请，依据贡献量的大小，将起草单位及排列顺序申请更改为“国盐检测（天津）有限责任公司、中盐工程技术研究院有限公司、天津科技大学、上海中盐莫顿盐业有限公司、四川为众检测科技有限公司、自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所”。标准起草单位变更经全体委员一致同意后，于2026年7月2日办理了计划项目调整。

《制盐工业通用检测方法 强度的测定》标准起草工作组

2026年7月24日